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ДЕФЕКТОСКОП ЭЛЕКТРОИСКРОВОЙ

«ИСКРА-2»


- Предназначен для автоматического или ручного неразрушающего контроля сплошности полимерных, эпоксидных и битумных покрытий изделий из стали.


- Обеспечивает сплошной контроль качества покрытий труб и трубопроводов диаметром от 219 до 1420 мм  в процессе изоляционно-укладочных работ при строительстве и ремонте трубопроводов, а также при изготовлении труб.


- Обеспечивает выборочный контроль защитных покрытий изделий любого размера и конфигурации.

Состав аппаратуры:

блок контроля;

блок высоковольтного трансформатора;

автономный источник питания;

сетевой источник питания;

кольцевые щупы для сплошного контроля;

щуп для выборочного контроля;

заземлитель.


Технические данные


( цифровая индикация величины испытательного (высокого) напряжения на щупе;


( световая и звуковая сигнализация при обнаружении нарушения сплошности изоляции (факте пробоя);


( формирование электрического сигнала о факте пробоя на внешнем разъеме;


( световая индикация наличия испытательного напряжения на щупе;


( автоматический контроль разряда аккумуляторной батареи автономного источника питания;


( автоматическая установка величины испытательного напряжения в режиме работы с кольцевым щупом по заданному диаметру трубы и толщине изоляции.

Минимальный диаметр выявляемых дефектов, 

мм, не менее ………………………………………….
0,4

Форма испытательного напряжения Uи ……………
импульсная

Частота следования импульсов Uи, Гц ……………..
от 5 до 40

Устанавливаемое значение Uи, кВ ………………….
от 1 до 40 с шагом 1 кВ

Относительная погрешность измерения Uи,  % …...
( 5

Напряжение электропитания, В:

          автономное …………………………………….

          сетевое …………………………………………
6   постоянного тока

~187…~242, 50 Гц

Мощность потребления, Вт, не более ……………...
20,0

Диапазон рабочих температур, (С ………………….
от минус 30 до 50

Время непрерывной работы, ч, не менее:

          при автономном питании ……………………..

          при питании от сети …………………………..
4

8

Параметры основных блоков дефектоскопа


                              Параметр

Блок дефектоскопа
Габариты, мм,

не более
Масса, кг,

не более
Степень защиты по ГОСТ 14254-96

Блок контроля
230 ( 182 ( 75
0,98
IP65

Блок   высоковольтного трансформатора
( 70 ( 375
0,95
IP54

Автономный  источник  питания
195 ( 63 ( 80
1,05
IP65

Сетевой источник питания
120 ( 80 ( 40
0,5
IP53


Блок контроля выполнен в виде переносного прибора.

При питании дефектоскопа от блока автономного питания последний сочленяется с блоком контроля механически и электрически.

Конструкция дефектоскопа исключает поражение электрическим током при наличии высокого напряжения на щупе.

Подача испытательного напряжения при ручном контроле осуществляется путем нажатия кнопки, расположенной на корпусе формирователя испытательного напряжения.


Наш адрес:   Россия, 105264, г. Москва, 10-я Парковая, 18

Телефон:       (095) 465-02-70, 465-02-35

Факс:             (095) 465-02-70

E-mail:           vniist-poisk@mail.ru
Сайт:             vniist-poisk.okis.ru 

