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Устройство автоматического контроля качества

очистки наружной поверхности трубопровода

«УКСО-4»
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Устройство «УКСО-4» предназначено для контроля качества очистки наружной поверхности магистральных газо и нефтепроводов диаметром до 1420 мм в процессе их строительства и капитального ремонта.


Устройство обеспечивает автоматический непрерывный контроль качества очистки трубопровода в процессе работы очистной машины.


Устройство  рассчитано на установку на самоходные очистные машины с рабочими органами роторного типа. 

Принцип работы устройства основан на электроконтактном методе, при котором производится измерение электрического сопротивления поверхностного слоя трубы с помощью контактного ролика.


Устройство состоит из следующих основных блоков: датчика, приемника, блока обработки и формирования сигналов БОФС-6.


Датчик устанавливается на роторе очистной машины и содержит контактный ролик, прижимаемый к трубе узлом прижима, инфракрасный приемопередатчик, передающий первичную информацию о степени очистки трубопровода и встроенный автономный источник постоянного тока.


Приемник устанавливается на станине очистной машины и содержит инфракрасный приемопередатчик, служащий для приема информации поступающей с датчика.


Блок БОФС-6 устанавливается над пультом оператора очистной машины и содержит электронную плату, дисплей, кнопки управления и элементы световой сигнализации.

Устройство обеспечивает:

(  измерение и интегральную оценку качества (степени) очистки трубы с цифровой индикацией результатов контроля (в процентном выражении площади очищенной поверхности трубы с Rтр.п. ( Rгр. к общей площади поверхности трубы, контролируемой устройством за заданное время. Здесь, Rтр.п.  ( измеренное поверхностное сопротивление трубы; Rгр.  ( установленное граничное (допустимое) значение поверхностного сопротивления трубы);

· возможность установки необходимого значения Rгр. ;

· установку времени интегральной оценки степени очистки трубы;

· задание уставок срабатывания предупредительной и аварийной сигнализации по степени очистки;

· санкционированный допуск в режим изменения значений уставок параметров;

· включение световой предупредительной и аварийной сигнализации при степени очистки ниже заданных значений;

· формирование сигналов на включение звуковой предупредительной и аварийной сигнализации при степени очистки ниже заданных значений;

· включение световой сигнализации и формирование сигнала на включение звуковой сигнализации при недопустимом снижении напряжения источника питания датчика;

· формирование сигнала «Останов.» очистной машины при степени очистки ниже заданного значения срабатывания аварийной сигнализации и при недопустимом снижении напряжения источника питания датчика;

· ручной сброс сигнала включения звуковой сигнализации и сигнала «Останов.»;

· формирование пакета информации о контролируемых параметрах для его передачи на внешнее устройство по интерфейсу RS-232.

Применение устройства в технологическом процессе исключает влияние субъективных факторов на контроль качества очистки и дает возможность автоматического регулирования параметров процесса очистки для достижения оптимальных значений степени очистки труб и, соответственно, повышения производительности и снижения эксплуатационных затрат на очистку.

Основные  технические  характеристики

Диапазон контроля степени очистки, % …………………...……………….………...
от 0 до 100




Интегральная оценка степени очистки ……………..……………
за время от 1 до  8 об. ротора со скоростью до 200 об/мин




Усилие прижатия контактного ролика к трубе, Н, не менее ……………...………………….
80




Время установления рабочего режима, с, не более ……….………...……………….………..
10




Электропитание устройства ………………..……………………..
от  бортовой  сети  очистной машины  и  от встроенного в датчик блока аккумуляторов




Время сохранения работосопсобности датчика без

 подзарядки его аккумуляторов, ч, не менее …………...…………………………….………..
240 




Мощность потребления устройства, Вт, не более ……………………………...…………….…  
5




Диапазон рабочих температур, (С ………………………...……….………….
от минус 20 до 50




Степень защиты от пыли и воды по ГОСТ 14254-96 …………..……………………………
IP54




Исполнение блоков ………………………………………………….………..
виброустойчивое




Габаритные размеры, мм, не более:

     датчик ……………………………………………………….……………………

     приемник …………………………………. …………..…………………………   

     блок БОФС-6 ………………………………………….…………………………
115 ( 91 (  55

( 52 ( 55 

187 ( 118 ( 86




Масса, кг, не более:

     датчик ……………………..……………………………………………………..…………..

     приемник …………………………………. ……………………………………...………...   

     блок БОФС-6 …………………………………………………………………..……………
0,7

0,25

1,5


Наш адрес:   Россия, 105264, г. Москва, 10-я Парковая, 18

Телефон:       (095) 465-02-70, 465-02-35

Факс:             (095) 465-02-70

E-mail:           vniist-poisk@mail.ru
Сайт:             vniist-poisk.okis.ru 

